Fişă tehnică

Aral BasicTronic 10W - 40

Recomandări pentru utilizare:

Ulei complet sintetic de motor cu proprietăţi de curgere uşoară realizat prin tehnologia de sinteză Aral. Contribuie la reducerea consumului de combustibil, conform API EC. Utilizarea tehnologiei Aral pentru obţinerea uleiurilor de sinteză oferă: ( ungere corespunzătoare ( protecţie ridicată la uzură ( capacitate ridicată de curăţire a motorului ( protecţie împotriva cocsării şi a şlamului negru ( pornire uşoară la rece. Aral BasicTronic poate fi utilizat pentru toate tipurile de motoare în patru timpi, Otto si Diesel, si chiar pentru motoarele cu supraalimentare pentru autoturisme si autoutilitare usoare.

| Specificaţii / | API SJ / CF ; ACEA A3, B3 |
| --- | --- |
| Atestări: | Fişa MB 229.1 |
|  | Normele VW 500 00 şi 505 00, Ediţia 1 / 97 |

| Clasa SAE |  | DIN 51 511 | 10W-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cifra de culoare ASTM |  | ISO 2049 | 4 |
| Densitate la 15 °C | g / ml | DIN 51 757 | 0,880 |
| Vâscozitate |  |  |  |
| 100 °C | mm2 / s | DIN 51 562 | 13,7 |
| 40 °C | mm2 / s | DIN 51 562 | 90,2 |
| -25 °C | mPa*s | DIN 51 377 | 3200 |
| Indice de vâscozitate |  | ISO 2909 | 150 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | ISO 2592 | 220 |
| Punct de curgere | °C | ISO 3016 | -33 |

Aral BasicTronic SAE 10W - 40

Prin dezvoltarea produsului şi a producţiei anumite caracteristici pot suferi modificări.