Fişă tehnică

Aral HighTronic SAE 5W-40

Recomandări pentru utilizare:

Ulei de motor de cea mai înaltă clasă realizat prin tehnologia de sinteză Aral, având potenţialul pentru intervale prelungite de schimb. Contribuie la reducerea consumului de combustibil şi aduce astfel un aport important la protecţia mediului înconjurător.

Chiar la epuizarea intervalurilor de schimb admise astăzi şi în motoarele  cu necesar mic de completare cu ulei sunt prezente încă mari rezerve. Adecvat pentru toate autoturismele existente pe piaţă cu motoare în patru timpi (motoare pe benzină şi motorină şi chiar pentru motoarele turbo şi cu injecţie directă).

| Specificaţii: | ACEA A3, B3, B4; API SJ/CF. |
| --- | --- |
| Atestări: | Norma MB 229.3; Atestare BMW pentru autoturismele BMW (lista Longlife-98); Atestare Porsche; normele VW 502 00 şi 505 00 ediţia 1/97. |

Date tehnice:

| Clasa SAE |  | DIN 51 511 | 5W-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cifra de culoare ASTM |  | ISO 2049 | 2.5 |
| Densitate la 15 °C | g / ml | DIN 51 757 | 0,855 |
| Vâscozitate |  |  |  |
| 100 °C | mm2 / s | DIN 51 562 | 13,9 |
| 40 °C | mm2 / s | DIN 51 562 | 79 |
| -25 °C | mPa*s | DIN 51 377 | 3350 |
| Indice de vâscozitate |  | ISO 2909 | 190 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | ISO 2592 | 225 |
| Punct de curgere | °C | ISO 3016 | -36 |

Aral HighTronic SAE 5W-40

Prin dezvoltarea produsului şi a producţiei anumite caracteristici pot suferi modificãri.